## Slide 1: POINT SUR LES MIROIS
JANVIER 2019
Binoculaire Leica S8 APO (lumière blanche X1-8) Caméra MC120 HD 2.5Mpixel CMOS-c Taille pixel 2.35 μm
Analyse en conditions ISO5
Spectromètre SIMS/XPS (à faire)
Microscope AFM Anasys

## Slide 2
M1
M2
M3
M4
Θ1
Θ1
Θ2
Θ2
L0 = 1000 mm
LM3
LM4
L3
LM1
LM2
L4
L1
L2
D = 70 mm
Caméra 2
Caméra 4
Caméra 3
C2 = 24 cm
C3 = 15,5 cm
C4 = 17 cm
LM1 = 15 cm
LM2 = 23 cm
LM3 = 32 cm
LM4 = 17,6 cm
L1 = 62 cm
L2 = 45,4 cm
L3 = 50,4 cm
L4 = 67,4 cm
2 cm à ajouter pour l’épaisseur des parois de la cavité
C4
C3
C2
Légende : M = Miroir
W = Wedge
BS = Beam Splitter
W
W
M
BS
W
CAVITE S-BOX

## Slide 3: CAVITE S-BOX

## Slide 4: IMAGES EN LUMIERE BLANCHE A LA BINOCULAIRE LEICA
Binoculaire Leica S8 APO (lumière blanche X1-8) Caméra MC120 HD 2.5Mpixel CMOS-c Taille pixel 2.35 μm

## Slide 5: CALIBRATION BINOCULAIRE
X1
13 mm
X2
6,5 mm
X8
1,8 mm

## Slide 6: MIROIRS S-BOX
M2 X1 face arrière

## Slide 7: MIROIRS S-BOX
M2 X1 face avant

## Slide 8: MIROIRS S-BOX
M2 X2 face avant

## Slide 9: MIROIRS S-BOX
M4 X1 face avant

## Slide 10: MIROIRS S-BOX
M4 X8 face avant

## Slide 11: MIROIRS S-BOX
M1 X1 face avant

## Slide 12: MIROIRS S-BOX
M1 X4 face avant

## Slide 13: MIROIRS S-BOX
M1 X1 face arrière

## Slide 14: MIROIRS S-BOX
M3 X1 face arrière

## Slide 15: MIROIRS S-BOX
M3 X3 face arrière

## Slide 16: MIROIRS S-BOX
M3 X1 face avant

## Slide 17: MIROIRS S-BOX NETTOYAGE
M2 X2 face avant
Après 1 nettoyage
Papier+Isoprop

## Slide 18: MIROIRS S-BOX NETTOYAGE
M2 X2 face avant
Après 2 nettoyages
Papier+Isoprop

## Slide 19: MIROIRS S-BOX NETTOYAGE
M2 X2 face arrière
Après 2 nettoyages
Papier+Isoprop

## Slide 20: MESURE AFM SUR M1 Mode contact AU CENTRE DU MIROIR
32 µm de largeur
Zone scannée 1

## Slide 21: MESURE AFM SUR M1 Mode contact AU CENTRE DU MIROIR
Zone scannée 2

## Slide 22: MESURE AFM SUR M1 Mode contact

## Slide 23: MESURE AFM SUR M1 Mode contact zone 2

## Slide 24: MESURE AFM SUR M1 Profils verticaux

## Slide 25: MESURE AFM SUR M1 Courbes de force objet ‘mou’

## Slide 26: IMAGES MIROIRS THOMX
BINOCULAIRE LEICA EN ISO5

## Slide 27: MIROIRS THOMX
Miroir Sphérique
ULE X1 face avant

## Slide 28: MIROIR Sphérique ULE
Miroir Sphérique
ULE X1 face avant

## Slide 29: MIROIR Sphérique ULE
Miroir Sphérique
ULE X5 face avant

## Slide 30: MIROIR Sphérique ULE
Miroir Sphérique
ULE X1 face arrière

## Slide 31: MIROIR PLAN (SAPPHIRE)
X1 face arrière

## Slide 32: MIROIR PLAN (SAPPHIRE)
X6 face arrière

## Slide 33: MIROIR PLAN (SAPPHIRE)
X1 face arrière
Après nettoyage
Air sec

## Slide 34: MIROIR PLAN (SAPPHIRE)
X1 face avant

## Slide 35: MIROIR PLAN (SAPPHIRE)
X1 face avant
Après nettoyage
Air sec

## Slide 36: MIROIR PLAN (SAPPHIRE)
X4 face avant
Après nettoyage
Air sec

## Slide 37: BILAN
Origine des impacts.
Sbstrats ou dépôt
Effet sur la finesse
Évolution de ces défauts sous hautes puissance…
Contaminations possibles…